## Slide 1
天冬聚脲产品的研发
石家庄市油漆厂
2024年11月22日

## Slide 2
立项背景
研究内容及实施方案
技术创新性
经济、社会效益

## Slide 3
01
立项背景

## Slide 4: 涂料行业面临的挑战
O2
O4
O1
O3
高VOC排放，环保问题突出（传统油性涂料）
烘烤能耗高（水性、
粉末及传统油性涂料）
多道施工效率低下
工期长、人工费用高
环保
能耗
成本
效率
立项背景
1

## Slide 5: HOW？怎么解决
快速高效、一次成膜200μm
不烘烤
低VOC
天
冬
聚
脲
涂
料

## Slide 6
02
研究内容及
实施方案

## Slide 7
什么是天冬聚脲？
1
聚天门冬氨酸酯聚脲材料，简称天冬聚脲，是近年来聚脲工业领域出现的一种新型脂肪族、反应迅速、高性能涂层材料，被称为第三代聚脲。是一种新型双组分、快固化、高耐候聚脲材料。

## Slide 8
研究内容
2
自研生物基聚酯改性多元醇树脂；合适的除水剂
特定含量的助剂， 加以环保型颜 填料和微量溶剂
优选不含溶剂的天门冬氨酸酯树脂及异氰酸酯固化剂作为成膜物质
涂料的低VOC化
物理化学性能的达标
施工性能的提升

## Slide 9
实施方案
3
01
02
03
天冬聚脲涂料
特定含量的助剂、颜填料、除水剂
生物基聚酯改性多元醇树脂和聚天门冬氨酸酯为树脂
优选HDI三聚体及IPDI作为固化剂

## Slide 10
03
技术创新性

## Slide 11
技术创新性
1
环保性能
03
一次成膜
02
快速固化
01

## Slide 12
前处理
底漆
喷涂
烘烤
下线
面漆
喷涂
烘烤
天冬聚脲涂料
水性漆（底漆+面漆）
预热
底漆
喷涂
烘烤
面漆
喷涂
前处理
下线
烘烤
粉末
喷涂
180℃烘烤
冷却
下线
前处理
喷漆
自干
下线
前处理
粉末涂料
传统油性漆（底漆+面漆）
2
一次成膜

## Slide 13
指标 | 溶剂型产品 | 水性产品 | 粉末产品
VOC，g/L | 420 | 120 | 0
干燥条件 | 自干/烘烤 | 自干/烘烤 | 需高温烘烤
施工时间 | 2-3h | 2-3h | 1h
膜厚 | 一遍施工60-80um，一般施工3-4遍 | 一遍施工60-80um，一般施工3-4遍 | 一遍施工80-100um，施工一遍
配套 | 底+面、 底+中+面 | 底+面 | 底面合一
耐盐雾性能 | 环氧底漆＋丙聚面漆500h | 400h | 500h
耐老化（氙灯） | 环氧底漆＋丙聚面漆1000h | 500h | 500h
天冬聚脲
60
无需烘烤
0.5h
一遍施工200um，施工一遍
底面合一
500h
1000h
3
施工数据

## Slide 14: 发明专利
一种高固体分DTM聚氨酯涂料及其制备方法
CN 114736604 B
4
授权专利

## Slide 15
04
业绩案例

## Slide 16
经济、社会效益
1
经济效益
  年销量达1000万
主要客户：
青岛特锐德电气股份有限公司
廊坊德基机械科技有限公司
VOC减排
  减少了32吨VOC d 排放
  减少环保设备、设施费用，降低生产成本
降低能耗
与之前施工工艺相比，减少了烘房使用，每个烘房节能一年360000Kw·h

## Slide 17
施工现场
自干
喷涂
下沿
侧沿
3h可堆放
2

## Slide 18
2小时吊装
表面效果
整体效果
喷涂
施工现场
2

## Slide 19: 箱式变压器
应用案例
3

## Slide 20: 沥青搅拌站
应用案例
3

## Slide 21
谢谢大家

## Slide 22
杨宁
18330219067